****

**MARTOL LVG 25 CF**

**Масла для металлообработки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** |  |
|  | * **MARTOL LVG 25 -** легко испаряемое масло для протягивания/ волочения прута (проволоки) черных и цветных металлов средней и высокой прочности.
* Легкие и среднесложные штамповочные операции. Для листов толщиной < 2 мм
* **MARTOL LVG 25** может наноситься кистью, валиком или распылением.
 |
| **ПРЕИМУЩЕСТВА** |  |
|  | * **MARTOL LVG 25 CF** характеризуется:
* Высокой летучестью;
* Хорошими смачивающими свойствами и высокой укрывистостью;
* В некоторых случаях может применяться на металлах с покрытием;
* Оставляет на поверхности тонкую пленку, что позволяет избежать операции удаления смазки.
 |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL MARTOL LVG 25 CF** | Стандарт | Ед. измерения | **Значение** |
| Плотность при 20°C |  | кг/м3 | 772 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 1,79 |
| Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 75 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -15 |

 |

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

**TOTAL LUBRIFIANTS**

**562 Avenue du Parc de l’ILE**

**92000 Nanterre**

**MARTOL LVG 25 CF**

Обновление: 07/01

Sticker reference:

