****

**MARTOL LVG 25 CF**

**Масла для металлообработки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИМЕНЕНИЕ** |  |
|  | * **MARTOL LVG 25 -** легко испаряемое масло для протягивания/ волочения прута (проволоки) черных и цветных металлов средней и высокой прочности. * Легкие и среднесложные штамповочные операции. Для листов толщиной < 2 мм * **MARTOL LVG 25** может наноситься кистью, валиком или распылением. |
| **ПРЕИМУЩЕСТВА** |  |
|  | * **MARTOL LVG 25 CF** характеризуется: * Высокой летучестью; * Хорошими смачивающими свойствами и высокой укрывистостью; * В некоторых случаях может применяться на металлах с покрытием; * Оставляет на поверхности тонкую пленку, что позволяет избежать операции удаления смазки. |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ** |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **TOTAL MARTOL LVG 25 CF** | Стандарт | Ед. измерения | **Значение** | | Плотность при 20°C |  | кг/м3 | 772 | | Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 1,79 | | Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 75 | | Температура застывания | ASTM D97 | °C | -15 | | |

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

**TOTAL LUBRIFIANTS**

**562 Avenue du Parc de l’ILE**

**92000 Nanterre**

**MARTOL LVG 25 CF**

Обновление: 07/01

Sticker reference:

